PIÈCES SUR DEMANDE

Affaire du lot L-1206

Quatorze pièces remises contre demande argumentée

Document formateur, ne pas distribuer en bloc

Journée du 16 septembre 2026, groupe TI18 TPFP Bourges

# Mode d'emploi

Ces quatorze pièces ne sont pas distribuées. Elles sont remises à la demande, une par une, contre une demande d'indice écrite et argumentée.

Imprime une page par pièce, en trois exemplaires. Range-les par numéro dans une chemise. Chaque remise se fait en main propre, à la cellule qui a demandé.

| Pièce | Contenu | Ce qu'elle apporte |
| --- | --- | --- |
| P5 | Fiche suiveuse du lot L-1206 | La pièce décisive. À ne remettre que sur demande précise. |
| P6 | Bon de livraison n° 8842 | La désignation portée par le fournisseur. |
| P7 | Certificat matière, coulée B-7719 | L'analyse chimique du lot en cause. |
| P8 | Certificat matière, coulée A-4471 | Le point de comparaison. |
| P9 | Rapport de ressuage | Écarte la porosité. |
| P10 | Macrographie et filiation de dureté | Établit la trempe de la zone affectée. |
| P11 | Extrait du DMOS de soudage | La règle interne qui n'a pas été appliquée. |
| P12 | Cahier de maintenance du centre CN | Fausse piste : le jeu de broche. |
| P13 | Relevés du centre CN, jour des casses | Fausse piste : l'avance forcée. |
| P14 | Intervention sur le poste MAG n° 3 | Fausse piste : le débit de gaz. |
| P15 | Soudeurs et qualifications | Fausse piste : les intérimaires. |
| P16 | Relevé de température de l'atelier | Fausse piste : le froid. |
| P17 | Notes du chef d'atelier | Rumeurs. Rien de vérifiable. |
| P18 | Historique qualité des six lots précédents | Établit que rien n'avait bougé avant. |

# Pièce 5. Fiche suiveuse du lot L-1206

Document interne CENTRE MÉCANO-SOUDURE, renseigné au poste de débit puis au poste de soudage.

| Repère | Coulée | Roulage | Soudage | Chanfrein | Visuel cordon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A-4471 | 16/06 | 18/06 | fait | conforme |
| 2 | A-4471 | 16/06 | 18/06 | fait | conforme |
| 3 | A-4471 | 16/06 | 18/06 | fait | conforme |
| 4 | A-4471 | 16/06 | 18/06 | fait | conforme |
| 5 | A-4471 | 16/06 | 18/06 | fait | conforme |
| 6 | A-4471 | 16/06 | 19/06 | fait | conforme |
| 7 | B-7719 | 16/06 | 19/06 | fait | conforme |
| 8 | B-7719 | 16/06 | 19/06 | fait | conforme |
| 9 | B-7719 | 16/06 | 19/06 | fait | conforme |
| 10 | B-7719 | 16/06 | 19/06 | fait | conforme |

Note portée en bas de fiche par le magasinier « Sorti les 6 dernières tôles de l'emplacement B12, puis entamé la palette livrée lundi, rangée au même emplacement. »

# Pièce 6. Bon de livraison fournisseur n° 8842

| Fournisseur | ACIERS DU CENTRE, agence de Vierzon |
| --- | --- |
| Destinataire | CENTRE MÉCANO-SOUDURE |
| Date de livraison | lundi 15 juin 2026 |
| Référence commande | CMS 2026-0417 |

| Article | Désignation portée sur le bon | Épaisseur | Format | Quantité | Coulée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tôle acier E360 | 8 mm | 2000 x 1000 | 24 | B-7719 |

Mentions manuscrites sur l'exemplaire CMS « Reçu conforme en quantité » suivi d'un paraphe. Aucune mention de la nuance. Aucune signature de contrôle qualité. Le certificat matière 3.1 est arrivé par courriel le même jour.

# Pièce 7. Certificat matière 3.1, coulée B-7719

ACIERS DU CENTRE, laboratoire de contrôle. Livraison n° 8842 du lundi 15 juin 2026.

| Désignation portée au certificat | E360 |
| --- | --- |
| Numéro de coulée | B-7719 |
| Épaisseur | 8 mm |

## Analyse chimique sur produit, pourcentages massiques

| C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | V | Ni | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,31 | 1,42 | 0,25 | 0,018 | 0,009 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,12 |

## Caractéristiques mécaniques

| Limite d'élasticité | Résistance à la traction | Allongement |
| --- | --- | --- |
| 368 MPa | 685 MPa | 22 % |

Le certificat ne calcule pas le carbone équivalent Il donne l'analyse. Le calcul est à la charge de celui qui soude. La formule est sur la pièce P11.

# Pièce 8. Certificat matière 3.1, coulée A-4471

ACIERS DU CENTRE, laboratoire de contrôle. Livraison n° 7615 du lundi 11 mai 2026.

| Désignation portée au certificat | S355J2 |
| --- | --- |
| Numéro de coulée | A-4471 |
| Épaisseur | 8 mm |

## Analyse chimique sur produit, pourcentages massiques

| C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | V | Ni | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,17 | 1,38 | 0,25 | 0,018 | 0,009 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,10 |

## Caractéristiques mécaniques

| Limite d'élasticité | Résistance à la traction | Allongement |
| --- | --- | --- |
| 355 MPa | 520 MPa | 22 % |

Provenance Cette coulée est celle du lot reçu en mai et du reliquat resté à l'emplacement B12.

# Pièce 9. Rapport de ressuage

Contrôle réalisé le jeudi 2 juillet 2026 sur les quatre corps retournés par le client et sur deux chutes prélevées au débit. Pénétrant coloré, révélateur non aqueux.

| Objet contrôlé | Résultat |
| --- | --- |
| Corps repère 7 | 3 indications linéaires, longueurs 11, 14 et 22 mm |
| Corps repère 8 | 2 indications linéaires, longueurs 8 et 17 mm |
| Corps repère 9 | 4 indications linéaires, longueurs 9 à 19 mm |
| Corps repère 10 | 2 indications linéaires, longueurs 13 et 20 mm |
| Chute coulée B-7719, cordon d'essai | 1 indication linéaire, 12 mm |
| Chute coulée A-4471, cordon d'essai | Aucune indication |

Observations du contrôleur Toutes les indications sont linéaires. Aucune indication ponctuelle n'a été relevée, sur aucune pièce. Toutes se situent dans le métal de base, à 2 ou 3 mm du pied de cordon. Aucune ne se situe dans le cordon lui-même. Les indications traversent l'épaisseur sur les quatre corps ayant fui.

# Pièce 10. Macrographie et filiation de dureté

Coupe transversale d'un cordon, prélevée le lundi 6 juillet 2026. Attaque au Nital. Filiation Vickers sous charge de 10 kg.

| Zone de mesure | Chute coulée B-7719 | Chute coulée A-4471 |
| --- | --- | --- |
| Métal fondu, axe du cordon | 210 HV | 205 HV |
| Zone affectée thermiquement, à 2 mm du pied de cordon | 478 HV | 265 HV |
| Métal de base, à 25 mm du cordon | 195 HV | 190 HV |

Observations du laboratoire Sur la chute B-7719, la structure de la zone affectée est aciculaire, caractéristique d'une transformation par refroidissement rapide. La dureté y est plus de deux fois supérieure à celle du métal de base. Sur la chute A-4471, la structure de la zone affectée reste ferrito-perlitique et sa dureté reste proche de celle du métal de base. Les deux chutes ont été soudées le même jour, au même poste, avec les mêmes paramètres.

# Pièce 11. Extrait du DMOS de soudage, CENTRE MÉCANO-SOUDURE

Descriptif de mode opératoire de soudage n° 135-08, applicable aux tôles de 6 à 12 mm.

| Procédé | MAG 135, fil massif Ø 1,0 |
| --- | --- |
| Gaz de protection | Argon 82 % / CO2 18 %, débit 15 l/min |
| Intensité | 220 à 260 A |
| Nombre de passes | 2 sur le joint longitudinal |

Article 4 du DMOS, préchauffage Avant tout soudage, calculer le carbone équivalent de la nuance à partir du certificat matière : CE = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15 Si CE est inférieur ou égal à 0,45 : soudage sans préchauffage. Si CE est supérieur à 0,45 : préchauffage obligatoire à 150 °C, tracé sur la fiche suiveuse. Au-delà de 0,45, l'absence de préchauffage expose à la fissuration à froid. Cette fissuration est différée : elle peut apparaître jusqu'à 48 heures après le refroidissement du joint. Un contrôle visuel effectué en fin de poste ne la voit pas.

Trois conditions doivent être réunies pour qu'une fissure à froid apparaisse Une structure fragile, c'est-à-dire une zone trempée. De l'hydrogène, apporté par l'humidité ou par le fil. Des contraintes, c'est-à-dire une pièce bridée ou de forte épaisseur. Supprimer l'une des trois suffit à supprimer le risque. Le préchauffage agit sur la première.

# Pièce 12. Cahier de maintenance du centre CN n° 2

| Date | Intervention | Suite donnée |
| --- | --- | --- |
| lundi 8 juin 2026 | Choc signalé par l'opérateur en dégagement rapide. Arrêt machine. | Contrôle demandé |
| mardi 9 juin 2026 | Contrôle de broche au comparateur. Jeu axial mesuré : 0,07 mm. Tolérance constructeur : 0,05 mm. | Machine remise en service, remplacement des roulements planifié en septembre |
| mercredi 10 juin 2026 | Usinage d'un lot de 40 brides en S355J2. Aucun incident. | Aucune usure anormale relevée sur les outils |
| lundi 22 juin 2026 | Casse de deux fraises carbure Ø 16 sur le lot L-1206. | Outils remplacés |

Question à se poser sur cette pièce Le jeu de broche est réel et hors tolérance. Il n'a pas été corrigé. Entre le contrôle du 9 juin et les casses du 22 juin, la machine a-t-elle usiné autre chose, et avec quel résultat ?

# Pièce 13. Relevés du centre CN n° 2, journée du 22 juin

Extraction de l'historique de la commande numérique. Programme O-8412, dressage des portées d'étanchéité, fraise carbure monobloc Ø 16, 4 dents.

| Repère | Heure | Correcteur d'avance | Vitesse de broche | Événement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 08h15 | 100 % | 2 400 tr/min | Usure de flanc anormale en fin de passe |
| 8 | 09h40 | 100 % | 2 400 tr/min | Casse de l'outil en cours de passe |
| 9 | 11h20 | 100 % | 2 400 tr/min | Usure de flanc anormale en fin de passe |
| 10 | 14h15 | 100 % | 2 400 tr/min | Casse de l'outil en cours de passe |

Observation de l'opérateur, portée au relevé « Les deux casses se sont produites au même endroit sur la pièce, en arrivant sur la bande de métal qui longe le cordon. Sur les repères 1 à 6, usinés le matin même sans rien changer au programme, rien à signaler. »

# Pièce 14. Rapport d'intervention sur le poste MAG n° 3

| Date d'intervention | mardi 30 juin 2026 |
| --- | --- |
| Motif | Contrôle périodique du poste |
| Constat | Membrane du débitmètre à bille fissurée. Débit réel mesuré à la buse : 12 l/min pour une consigne de 15 l/min. |
| Action | Débitmètre remplacé. Débit contrôlé à 15 l/min après remplacement. |

Précisions du technicien La date de fissuration de la membrane n'est pas connue. Elle est antérieure au 30 juin. Le poste MAG n° 3 est le seul poste utilisé pour le soudage des corps CV-84. Les dix repères du lot L-1206 ont donc été soudés sur ce poste. Un débit de gaz insuffisant provoque des porosités dans le cordon.

# Pièce 15. Soudeurs affectés et qualifications

| Soudeur | Statut | Qualification | Lots soudés |
| --- | --- | --- | --- |
| M. Berthier | Titulaire depuis 2019 | QMOS 135, à jour | L-1200 à L-1206 |
| M. Kowalski | Intérimaire depuis le 30 mars 2026 | QMOS 135, à jour | L-1203 à L-1206 |
| M. Sarr | Intérimaire depuis le 30 mars 2026 | QMOS 135, à jour | L-1203 à L-1206 |

Répartition du lot L-1206 Repères 1 à 5, soudés le 18 juin par M. Kowalski. Repères 6 à 10, soudés le 19 juin par M. Sarr. Les lots L-1203, L-1204 et L-1205, soudés par les mêmes opérateurs, ont été acceptés sans réserve.

# Pièce 16. Relevé de température de l'atelier

Sonde placée à 3 mètres du poste MAG n° 3. Enregistrement continu.

| Période | Minimum relevé | Maximum relevé | Production de nuit |
| --- | --- | --- | --- |
| Semaine du 15 au 19 juin | 17 °C | 26 °C | Aucune |
| Semaine du 22 au 26 juin | 18 °C | 29 °C | Aucune |
| Semaine du 18 au 22 mai, lot L-1205 | 14 °C | 22 °C | Aucune |

Note du responsable qualité Les portes du quai logistique sont ouvertes en permanence depuis le mois d'avril, quelle que soit la semaine. Aucune production de nuit n'a été réalisée depuis février.

# Pièce 17. Notes du chef d'atelier

Propos recueillis en réunion de production, le lendemain de la réclamation. Aucun de ces propos n'est étayé par un document.

Ce qui se dit à l'atelier « Il y a un courant d'air terrible sur le poste 3, ça fait des mois qu'on le signale. » « Les intérimaires soudent trop vite, ils ne préparent pas leurs bords. » « La machine CN n'a jamais été bonne depuis le choc du 8 juin. » « Le fournisseur nous envoie n'importe quoi depuis qu'ils ont changé d'agence. » « De toute façon, le client cherche un prétexte pour renégocier les prix. »

Ce qu'on fait de ces phrases Chacune peut être vraie ou fausse. Aucune n'est un fait tant qu'un document ne la confirme pas. Une hypothèse d'atelier est un point de départ, pas une conclusion. Pour chacune, demandez-vous : quelle pièce du dossier pourrait la confirmer ou l'écarter ?

# Pièce 18. Historique qualité des six lots précédents

| Lot | Mois | Coulée employée | Corps livrés | Refusés à l'épreuve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L-1200 | janvier 2026 | A-3902 | 10 | 0 |
| L-1201 | février 2026 | A-3902 | 10 | 0 |
| L-1202 | mars 2026 | A-4118 | 10 | 0 |
| L-1203 | avril 2026 | A-4118 | 10 | 0 |
| L-1204 | avril 2026 | A-4471 | 10 | 0 |
| L-1205 | mai 2026 | A-4471 | 10 | 0 |
| L-1206 | juin 2026 | à déterminer | 10 | 4 |

Ce que cet historique établit Soixante corps livrés, aucun refus, avec le même procédé, le même poste, le même DMOS, et les mêmes soudeurs sur les quatre derniers lots. Le courant d'air, les portes ouvertes et les intérimaires étaient déjà là. Une seule chose est nouvelle au lot L-1206.