# Pôle Formation UIMM-CVDL

# DOSSIER SCÉNARIO - RÉCLAMATION CLIENT

## METALUX SAS - Référence SUP-FRE-2847

## 1. RÉCLAMATION CLIENT STELLANTIS

De : Service Qualité Fournisseurs - Stellantis Sochaux
À : Direction Qualité METALUX SAS
Date : 15 janvier 2026
Objet : Réclamation qualité urgente - Lot L2401-2847

Messieurs,

Nous vous informons de la détection de non-conformités sur votre livraison de supports de fixation référence SUP-FRE-2847.

Faits constatés :

- 12 pièces présentent des défauts de soudure visibles (porosité)

- Arrêt de notre ligne d’assemblage pendant 2 heures

- Pièces concernées : lot L2401-2847

Nos exigences :

- Actions de confinement immédiates (24h)

- Rapport 8D sous 48 heures

- Analyse cause racine et plan d’actions correctives

En l’absence de réponse satisfaisante, nous nous réservons le droit d’appliquer les pénalités prévues au contrat et de reconsidérer notre relation commerciale.

Cordialement,

Jean-Pierre MARTIN
Responsable Qualité Fournisseurs
Stellantis - Site de Sochaux

## 2. FICHE PRODUIT

| Caractéristique | Valeur |
| --- | --- |
| Référence | SUP-FRE-2847 |
| Désignation | Support de fixation étrier de frein |
| Client | Stellantis |
| Application | Véhicules plateforme EMP2 |
| Matériau | Acier S355 |
| Épaisseur | 4 mm |
| Traitement surface | Cataphorèse |
| Classification sécurité | Pièce de sécurité (PS) |

## 3. SPÉCIFICATION SOUDURE

| Critère | Spécification | Tolérance |
| --- | --- | --- |
| Type de soudure | MIG/MAG | - |
| Fil | 1.0 mm acier | - |
| Gaz | Argon 80% / CO2 20% | +/- 2% |
| Pénétration | 80% minimum | - |
| Porosité | 2% maximum | - |
| Cordon | 5 mm +/- 0.5 mm | - |

## 4. PLAN DE CONTRÔLE ACTUEL

| Opération | Fréquence | Méthode | Critère | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aspect visuel soudure | 100% | Visuel | Pas de défaut apparent | Opérateur |
| Dimension cordon | 1/100 | Pied à coulisse | 5mm +/- 0.5 | Opérateur |
| Contrôle ressuage | 1/500 | Ressuage | Pas de porosité >2% | Qualité |
| Coupe métallographique | 1/2000 | Coupe + micro | Pénétration >80% | Labo externe |
| Essai traction | 1/5000 | Traction | >400 MPa | Labo externe |

## 5. DONNÉES DE PRODUCTION

### Lot concerné : L2401-2847

| Date | Équipe | Opérateur | Machine | Quantité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08/01/2026 | Matin | Martin D. | Robot KUKA KR16 | 2500 |
| 09/01/2026 | Matin | Thomas L. | Robot KUKA KR16 | 2500 |

### Paramètres machine enregistrés

| Paramètre | Spec | 08/01 | 09/01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Intensité (A) | 180 +/- 10 | 178 | 175 |
| Tension (V) | 22 +/- 1 | 21.8 | 21.5 |
| Vitesse fil (m/min) | 8 +/- 0.5 | 7.9 | 7.8 |
| Débit gaz (L/min) | 15 +/- 2 | 14 | 13 |

## 6. HISTORIQUE MACHINE

Robot de soudure : KUKA KR 16 - Numéro série K16-2019-4587

| Date | Événement | Intervenant |
| --- | --- | --- |
| 02/01/2026 | Reprise après vacances | - |
| 05/01/2026 | Maintenance préventive | Technicien Maint. |
| 07/01/2026 | Signalement opérateur : “soudure moins brillante” | Martin D. |
| 08/01/2026 | Changement bobine fil (nouvelle réf) | Cariste |
| 09/01/2026 | Intervention opérateur sur dévidoir | Thomas L. |

## 7. TÉMOIGNAGES

### Martin D. (Opérateur CDI, 5 ans)

“Le 7 janvier, j’ai trouvé que les soudures étaient moins brillantes que d’habitude. J’ai prévenu le chef d’équipe mais il m’a dit que c’était normal en hiver avec le froid. Le 8, on a changé la bobine de fil, ça avait l’air d’aller mieux.”

### Thomas L. (Opérateur intérim, 2 semaines)

“Le 9 janvier, le fil avait du mal à sortir du dévidoir. Ça faisait des à-coups. J’ai mis un peu de WD-40 sur l’axe du dévidoir et après ça tournait mieux. Personne ne m’avait dit qu’il ne fallait pas faire ça.”

### Cariste logistique

“La nouvelle bobine de fil est arrivée le 6 janvier. Il n’y avait plus de place dans le magasin, je l’ai stockée dans le couloir près de la porte du quai. Il faisait super froid cette semaine, -5 degrés la nuit.”

## 8. BON DE LIVRAISON FIL DE SOUDURE

Fournisseur : FILSOUD EUROPE
Date réception : 06/01/2026
Référence : FS-MIG-1.0-S355
Lot : FE-2401-0892
Quantité : 1 bobine 15 kg
Certificat matière : Conforme

Conditions de stockage recommandées (notice) :
“Stocker dans un local sec, température >10°C, humidité <60%”

## 9. ANALYSE LABORATOIRE (pièces défectueuses)

Date analyse : 16/01/2026
Laboratoire : QUALITEC Centre

Résultats :

- Taux de porosité mesuré : 8 à 12% (spec max 2%)

- Pénétration : 65% (spec min 80%)

- Traces d’humidité dans la zone de fusion

- Fil de soudure : traces d’oxydation superficielle détectées

- Présence de résidus organiques (type lubrifiant) dans la zone affectée thermiquement

Conclusion du labo : Les défauts sont caractéristiques d’une contamination du fil de soudure (humidité et/ou huile).

## 10. STOCK ET EXPÉDITIONS

### Stock actuel METALUX

| Localisation | Quantité | Lot | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Magasin produits finis | 1200 | L2401-2847 | BLOQUÉ |
| En-cours expédition | 0 | - | - |

### Expéditions récentes

| Date | Client | Quantité | Lot |
| --- | --- | --- | --- |
| 12/01/2026 | Stellantis Sochaux | 5000 | L2401-2847 |
| 05/01/2026 | Stellantis Rennes | 3000 | L2401-2845 |

Document Pôle Formation UIMM-CVDL